МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПАНЕЛЕЙ ГИПЛАСТ

Выписка из СТО 50012764-006-2012 «Панели декоративные гипсоволокнистые «Гипласт» – «N» влагостойкие трудногорючие»

Контроль качества продукции проводится на всех стадиях производства, упаковки, хранения и отгрузки.

1. Контроль внешнего вида и соответствия маркировки производится по ГОСТ Р 51829 и ГОСТ 9590 с учётом следующего дополнения:

измерение царапин, вмятин и пузырей на лицевой поверхности, отступов, сколов и вырывов облицовочного материала производится универсальными измерительными инструментами, обеспечивающими требуемую точность;

измерение отступов облицовочного материала производят на каждой кромке в двух местах: на равноудалённом расстоянии приблизительно 2 / 3 длины соответствующей кромки;

допускается при измерении повреждений углов основы в качестве ориентира для замеров использовать угол облицовочного материала, покрывающий соответствующий повреждённый угол основы.

2. Контроль габаритных размеров и формы панелей производится по ГОСТ Р 51829.

3. Определение массы 1 м2 панели естественной влажности.

3.1 Средства контроля

а) Весы лабораторные технические по ГОСТ 24104, класс точности средний.

б) Линейка по ГОСТ 427.

в) Рулетка по ГОСТ 7502.

Допускается применять другие средства измерений, обеспечивающие требуемую точность.

3.2 Подготовка образцов

Из каждой панели, отобранной для контроля, вырезают по одному продольному и одному поперечному образцу длиной (400 ( 5) мм и шириной (300 ( 5) мм. Образцы вырезают у противоположных концов любой из его диагоналей. Затем образцы маркируют (продольный или поперечный).

Допускается использовать образцы бóльших размеров, чем указано выше.

3.3 Проведение испытаний

Образцы взвешивают путём прямого взвешивания при естественной влажности панелей, результат округляют до 0,01 кг. После взвешивания измеряют длину и ширину образца, результат округляют до 1 мм.

3.4 Обработка результатов

Массу 1 м2 панели M, кг/м2, вычисляют по формуле:

M= m / l b,

где m - начальная масса образца при прямом взвешивании, кг;

l - длина образца, м;

b - ширина образца, м.

Результат вычисления округляют до 0,01 кг/м2.

За массу 1м2 партии панелей принимают среднеарифметическое значение результатов испытаний всех образцов.

3.5 Определение прочности сцепления облицовочного материала с основой производится по ГОСТ 6266 с учётом следующего дополнения:

при проведении испытания производят надрезы декоративного покрытия до слоя основы с лицевой стороны, далее по характеру отрыва облицовочного материала оценивают прочность сцепления с гипсоволокнистым листом: на обратной поверхности отрываемой облицовки должны остаться частицы наружного слоя основы (приблизительно 80% от площади отрываемой облицовки).

3.6 Определение предела прочности при изгибе производится по ГОСТ Р 51829 с учётом следующего дополнения:

из каждой панели, отобранного для контроля, вырезают по одному образцу длиной (200 ± 3) мм и шириной (100 ± 3) мм на расстоянии не менее 100 мм от кромок панели;

расстояние между осями опор должно составлять (180 ± 2) мм.

3.7 Определение пожарно–технических характеристик производится:

группа горючести по ГОСТ 30244;

группа воспламеняемости по ГОСТ 30402;

группа дымообразующей способности и группа токсичности по ГОСТ 12.1.044.

3.8 Определение гигиенических характеристик производится по нормативной документации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПАНЕЛЕЙ NOFLAMAT

Выписка из СТО 50012764 -003 –2010 «Панели строительные NOFLAMAT на минеральной основе»

Контроль качества продукции проводится на всех стадиях производства, упаковки, хранения и отгрузки.

1 Контроль внешнего вида

1.1 Внешний вид панелей, наличие (отсутствие) дефектов проверяется визуально без применения увеличительных приборов.

При этом поверхность панели должна быть равномерно освещена лампой дневного света. Естественный блик, образующий солнечные блики, усиливающие или замаскирующие дефекты поверхности, должен быть устранён.

Осмотр должен производиться с расстояния не ближе 500 мм под углом от 30 до 90º.

- измерение повреждений углов и кромок основы панели, царапин, вмятин и пузырей на лицевой поверхности, отступов, сколов и вырывов облицовочного материала производится универсальными измерительными инструментами, обеспечивающими требуемую точность;

- измерение отступов облицовочного материала и повреждений кромки основы производят в местах, имеющих наибольшую величину;

- измерение повреждений углов основы производится по длине наибольшего катета с использованием угольника.

При этом угольник прикладывается к каждому повреждённому углу изделия, восстанавливая его форму, и измеряется расстояние от внутренней вершины угольника до границы повреждения соответствующей стороны панели.

1.2 Соответствие маркировки требованиям СТО 50012764 -003 –2010 проверяется визуально.

2. Контроль габаритных размеров и формы панелей производится по ГОСТ Р 51829.

3. Определение прочности сцепления облицовочного материала с основой из гипсоволокнистых листов производится по ГОСТ 6266 с учётом приведённого ниже дополнения.

При проведении испытания производятся надрезы облицовочного материала до слоя основы с лицевой стороны. После чего по характеру отрыва облицовочного материала оценивают прочность его сцепления с основой: на обратной поверхности отрываемой облицовки должны остаться частицы наружного слоя основы (приблизительно 80% от площади отрываемой облицовки).

4. Определение прочности клеевого соединения при нормальном отрыве облицовочного материала лицевой поверхности от основы из стекломагнезитового листа производится по ГОСТ 23234 с учётом приведённого ниже дополнения.

В любом месте каждого из изделий, отобранных для контроля, выпиливается по 2 образца.

За результат испытания принимается среднее арифметическое значение прочности клеевого соединения при нормальном отрыве всех испытанных образцов.

5. Определение предела прочности при изгибе производится по ГОСТ 6266, п. 8.4.1 с учётом приведённого ниже дополнения.

Предел прочности при изгибе i-го образца j-ой панели, МПа, вычисляется по формуле

3 Fi j 350

σ i j = _________________________,

2 bi j Si j 2

где Fi j –сила нагружения, действующая на i -й образец j-ой панели в момент разрушения, Н;

bi j –ширина i -го образца j-ой панели;

Si j –толщина i -го образца j-ой панели

За предел прочности при изгибе панелей соответствующей партии принимается среднеарифметическое значение результатов испытаний раздельно трёх продольных и трёх поперечных образцов, при этом результат испытания каждого отдельного образца должен соответствовать требованиям п.4.1.3.

6. Определение пожарно – технических характеристик производится:

- группа горючести – по ГОСТ 30244;

- группа воспламеняемости – по ГОСТ 30402;

- группа дымообразующей способности и группа токсичности – по ГОСТ 12.1.044.

7. Определение гигиенических характеристик производится по нормативной документации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека